超高分子量聚乙烯（UHMWPE）原材料性能（The raw material performance）

| 性 能 Performance | 标 准Standard | 单 位Single bit | UHMWPE-M4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度Density | GB1033-86 | g/cm3 | 0.93 |
| 吸水率 The rate of water absorption | GB1034-86 | % | < 0.01 |
| 最高温度Maximum temperature | - | ℃ | 90 |
| 最低温度The lowest temperature | - | ℃ | -269 |
| 拉伸屈服强度 The tensile yield strength | GB1040-79 | MPa | 21 |
| 弯曲强度Bending strength | GB9341-88 | MPa | 26 |
| 压缩强度（变形 10% ）Compression strength (deformation of 10%) | GB1041-79 | MPa | 27 |
| 硬度Hardness | GB2411-80 | 邵氏 D | 65 |
| 静摩擦系数The coefficient of static friction | GB10006-88 | - | 0.07-0.15 |
| 热膨胀系数The coefficient of thermal expansion | GB1036-89 | ℃-1 | 1.5×10-4 |

安阳市中原陶瓷有限责任公司